ГОУНПО ПЛ-128                                                                                         ИКСВ 0062011
Разработал мастер п/о                                                                                       Утверждено
Муллаянова Р.Р.                                                                                Зам.директора по УПР
«__»_________2011 г.                                                                                           Тасун Г.В.
                                                                                                             «__» __________2011г.

Инструкционная карта
               Сварка стыкового соединения с разделкой кромок в нижнем положении.
Способ сварки:    ручная дуговая сварка.
Положение в пространстве:   нижнее
Оборудование :     ВКСМ-1001
Материалы :       пластины из стали марки Вст.3сп.,S=10мм. размером 
100мм.x 150 мм., электрод  УОНИ 13/55
Рабочее место :          сварочные посты ручной дуговой сварки.
Инструменты и принадлежности сварщика:   маска, очки, спец. одежда,
кирзовые ботинки , железная щетка, секач, рулетка, шаблоны
Порядок выполнения	Инструкционные указания и пояснения	Дополнительные требования,контроль качества выполнения	
1.Подготовка металла к  сварке	1.Притупление кромок,очистка кромок с шириной 10-20 мм.,в зоне сварки.
2.Сборка с зазором м/у пластинами 3-4мм.на горизонтальной плоскости.	Осмотр чистоты кромок,проверка размеров притупления.	
2.Последовательность	
1.Зажигание дуги

2.Прихватка

3.Наложение корневого шва,электрод УОНИ 13/55 d=3 мм;J=90А

4.Сварка второго прохода с электродом d=4мм;J=140 А

5.Косметический шов.

 Геометрические размеры:q=2мм;е=10мм.	

Зачистка прихваток

Зачистка шва

Зачистка шва

	
3.Контроль качества поверхности шва.	
1.Визуальный осмотр,измерение геометрических размеров: высота, ширина, равномерность чешуйчатости шва.

2.Выявление наружных дефектов.